ČÍSLO ZPRÁVY:	10039

DATUM:		02/11

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM STŘECHY

A STATICKÉ POSOUZENÍ

Budova vysokoškolských kolejí VŠE

V Zahrádkách 1553/67,  Praha 3 - Jarov

Měření provedli: 	Filip Němec

Zprávu vypracovali:	Ing. Martin Volf, Ph.D.

Ing. Tomáš Novotný

Odpovědný pracovník: Ing. Martin Volf, Ph.D. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Výtisk číslo: 0  1  2  3  4  5  6

Adresa

NV Engineering s.r.o. 						web:		www.nving.cz

U Průhonu 20, 170 00 Praha 7					e-mail:		NVE@nving.cz

IČ 28238290	DIČ CZ28238290

Bankovní spojení: UniCredit Bank Praha			číslo účtu:	1002430228/2700

Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , Oddíl C, vložka 134500

Kontakty

Ing. Martin Volf,Ph.D.	jednatel			tel. :		+420 773 999 191

e-mail:	volf.martin@nving.cz

Filip Němec			jednatel			tel. :		+420 773 999 119

e-mail:	nemec.filip@nving.cz

Ing.Tomáš Novotný		statik			 	tel. :		+420 777 623 845

e-mail:	tominon@centrum.cz

Činnosti

INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

PORADENSKÁ ČINNOST PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

| Obsah |  | strana |
| --- | --- | --- |

1.	ÚVOD	4

1.1	Identifikační údaje	4

1.2	Základní údaje	4

1.3	Podklady	4

1.4	Popis objektu-stávající stav	4

2.	VÝSLEDKY PROHLÍDKY	5

3.	STATICKÉ POSOUZENÍ	6

Seznam příloh:

Příloha 1 – Fotodokumentace

Příloha 2 – Výpočtová příloha

Příloha 3 – Poloha sondážních prací

Rozdělovník:   0 ………NV Engineering s.r.o.

1-6……. .objednatel

# ÚVOD

## Identifikační údaje

Název stavby: 	Zateplení objektu kolejí VŠE, budova F

Místo stavby:		ul. V Zahrádkách 1553/67, Praha 3 - Jarov

Charakter zkoušek:	Stavebně-technický průzkum skladby střešní konstrukce

Statické posouzení

Objednatel:		Vysoká škola ekonomická, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3		Zpracovatel měření:	NV Engineering s.r.o., U Průhonu 20, 170 00 Praha 7

Ing. Tomáš Novotný

## Základní údaje

Stavebně-technický průzkum střešní konstrukce byl proveden dne 28.1.2011  pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. na základě ústní objednávky. Předmětem díla byla prohlídka skladby střešního pláště ploché střechy objektu.

Prohlídka byla zaměřena na posouzení celkového stavu a složení střešního pláště jako podkladu pro statické posouzení v souvislosti s plánovaným dodatečným zateplením. Byly provedeny ověřovací vrty do skladby střešního pláště.

## Podklady

[1]	ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí,

[2]	místní šetření, prohlídka ze dne 14.9.2010.,

[3]     ČSN EN 1991-1-1 "Zatížení stavebních konstrukcí",

[4]     EN 1995 Eurokód 2 " Navrhování betonových konstrukcí ".

## Popis objektu-stávající stav

V Zahrádkách 67:

Jedná se o budovu vysokoškolských kolejí VŠE. Objekt tvoří komplex dvou vzájemně spojených bloků o 9NP a 12NP. Z hlediska konstrukce se jedná o panelový systém VVU ETA.

Svislá nosná konstrukce budovy je tvořena železobetonovými panely o tloušťce 200 mm, vodorovné nosné konstrukce jsou montované ze stropních panelů o tloušťce 200mm. Obvodový plášť je montovaný z parapetních a celostěnových vrstvených panelů s tepelnou izolací. Konstrukční výška podlaží činí 2,8 m.

Střecha objektu byla řešena jako plochá, jednoplášťová, nepochůzná, s klasickým pořadím vrstev opatřena povlakovou hydroizolací z oxidovaných asfaltových pásů. V pozdější době byla střecha dodatečně zateplena EPS a foliovou hydroizolací, v současné době značně omezena funkčnost.

Střecha je spádována do odtokových žlabů.

# VÝSLEDKY PROHLÍDKY

Účelem prohlídky střešní konstrukce bylo zjištění skladby a celkového stavu střešního pláště a ověření konstrukčního řešení nosné konstrukce. Skladba střešního pláště byla zjištěna ověřovacími vrty.

V typickém předem vytipovaném místě střešního pláště byla čtyřmi ověřovacími vrty (S1 a S2 + S4 a S5, viz Příloha 3) zjištěna následující skladba:

- 2 vrstvy hydroizolační fólie

- Tepelně izolační vrstva - 120 mm pěnový polystyren EPS

- Souvrství asfaltových hydroiolačních pásů v tl. 30mm – původní hydroizolace

- Tepelně izolační vrstva – 240 - 300 mm pěnový polystyren EPS, spádová vrstva

- Nosná konstrukce

Průzkumem bylo zjištěno, že hydroizolační fólie jsou ve špatném stavu, zatíženy betonovými deskami a místy dochází k zatékání do souvrství střešního pláště. Z důvodů špatného vyspárování a odvodnění zůstávají místy na povrchu střešního pláště kaluže dešťové vody (viz Fotodokumentace v Příloze 1). Vlivem zatékání dále dochází k degradaci horní tepelně-izolační vrstvy polystyrenu.

V rámci rekonstrukce a plánovaného dodatečného zateplení tedy doporučujeme odstranit stávající nevyhovující fóliovou hydroizolačni vrstvu a poškozenou horní vrstvu polystyrenu tl. 120mm. Na asfaltové pásy bude položena nová tepelně-izolační vrstva v tl. 200mm a 2 vrstvy nové hydroizolace z asfaltových pásů.

V místě střešního pláště nad výtahovými šachtami byla zjištěna následující skladba (S3 a S6, viz Příloha 3):

- Hydroizolační asfaltové pásy v tl. 20 – 30mm

- Vyrovnávací a spádová vrstva – lehčený beton 140 – 180mm

- Nosná konstrukce

V rámci rekonstrukce a plánovaného dodatečného zateplení střechy nad výtahovými šachtami doporučujeme na stávající asfaltové pásy položit novou tepelně-izolační vrstvu v tl. 200mm a 2 vrstvy nové hydroizolace z asfaltových pásů. Atiky bude nutno navýšit a zakotvit dle normy, materiál XPS + OSB.

# STATICKÉ POSOUZENÍ

Stavebně-technický průzkum střešní konstrukce dále slouží jako podklad pro statické posouzení plánovaného přitížení od dodatečné tepelné izolace. Dle podkladů zadavatele bude střešní konstrukce dodatečně zateplena vrstvou tepelné izolace v tloušťce 200mm. Dle přiloženého výpočtu (viz Příloha 2) tvoří toto přitížení cca 2% návrhové hodnoty momentu. Lze tedy konstatovat, že přitížení od dodatečného zatížení je vzhledem k celkové vlastní tíze a nahodilému zatížení zanedbatelné. Vše za předpokladu, že je stropní deska vyztužena tak, aby vyhověla návrhovému zatížení. Minimální rozdíl v zatížení lze považovat za zohledněný v rámci součinitelů zatížení.

Zhotovitel je před prováděním povinen provést odtrhové zkoušky podkladních vrstev a na jejich základě navrhnout kotevní plán.

V Praze, dne 1.2.2011

Vypracovali:	Ing. Tomáš Novotný

Ing. Martin Volf, Ph.D.

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Příloha 1

Fotodokumentace

Foto 01: Celkový pohled na střechu – přitížení         Foto 02: Narušená tepelná izolace vlivem

deskami a kaluže dešťové vody                                  zatékání dešťové vody

Foto 03: Celkový pohled na střechu – přitížení         Foto 04: Oprava foliové krytiny v místě

deskami a kaluže dešťové vody 			    ověřovacího vrtu

Foto 05: Stopy po zatékání v místě výtahové            Foto 06: Hydroizolační vrstva výtah. šachet

šachty

Příloha 2

Výpočtová příloha

Příloha 3

Poloha ověřovacích vrtů